磁粉探伤检验规范

，   编制：

审核：

批准：

磁粉检测作用指导书

使用单位：

检测产品：

1 检测范围

本指导书适用于      的磁粉检测。

2 检测目的

采用荧光磁粉法，检测出轮毂单元表面及近表面的缺陷。

3 引用标准、规范

ASME 709     磁粉检测的标准推荐操作方法

GB11522      标准对数视力表

JB/T4730.1    承压设备无损检测 第1部分：通用部分

JB/T4730.4    承压设备无损检测 第4部分：磁粉检测

JB/T6063      磁粉探伤用磁粉  技术条件

JB/T6065      无损检测  磁粉检测用试片

JB/T8290      磁粉探伤机

ASNT-TC-1A  无损检测人员的资格鉴定

4  检测人员要求

4.1从业人员应按ASNT-TC-1A和《特种设备无损检查人员考核与监督管理规定》的要求，取得相应无损检测资格。

4.2 无损检测人员资格的分级为：Ⅲ（高）级、Ⅱ（中）级、Ⅰ（初）级。取得不同无损检测方法和资格级别人员，只能从事于该方法和资格级别相应的工作，并负责相应的叫声责任。

4.3 磁粉检测人员未经矫正会经矫正的近（距）视力或远（距）视力应不低于

5.0（小数记录值为1.0）。测试方法应符合GB11533的规定。

4.4 无损 检测人员应根据ASNT-TC-1A的规定，每年进行一次视力检查，不得有色盲。

5 检测设备

5.1    设备：磁粉检测设备为CDG-2000，其对工件的磁化采用复合磁化方法，即周向磁轭磁化法和纵向线圈磁化法。

5.2    荧光磁悬液：本方案用水作为分散剂，并加入适量防锈剂、润湿剂、分散剂和消泡剂。

备注：防锈剂、润湿剂、分散剂和消泡剂为易耗品需自购

5.3    标准试片：使用符合JB/T6056规定的A1-15/50型试片(自购)。

5.4    磁场指示器：用于指示磁场方向和有效检测区。(自购)

5.5    辅助器材(自购)

应包括以下器材

a)    磁场强度计；

b)    磁悬液浓度沉淀管；

c)    2-10倍放大镜；

d)    黑光辐照计；

e)    黑光灯。

6  工件被检区域

轮毂单元外表面。

7  检测流程

7.1    接收流转单或检测委托单：熟悉和掌握相关技术要求。

7.2    待检测工件表面检查：被检表面不得有油脂、铁锈、氧化皮或其他粘附磁粉的物质。表面的不规则不能影响检测的正确性和完整性，否则应继续修理。如打磨，则其表面粗糙度应Ra≤25μm。

7.3    设备启动和灵敏度测试

7.3.1    检查并调整电路、气路、水（磁悬液）路正确、安全、可靠，依次启动电、气、水（磁悬液）系统。

7.3.2    黑光度检测。

7.3.3    磁粉浓度及污染物检测。见附录B2。

7.3.4    水断（润湿）试验。完全覆盖检测范围，无反润湿现象。

7.3.5    灵敏度测试：将人工缺陷的面朝下紧附与被检表面，试片表面显示清晰的磁粉痕迹。

7.4    将工件输送到检测工位，磁化、施加磁悬液（磁粉）、观察磁痕显示。停施磁悬液至少1s后，方可停止磁化。为保证磁化效果应至少反复磁化两次。注意，磁悬液流速不宜过快。

7.5    检测范围：单元外径。

7.6    工件退出工位。

7.7    不合格品检出，放置到指定区域。

7.8    记录检测结果，填写流转单或委托单。

8 磁痕的观察与记录

8.1 缺陷磁化的观察应在磁痕形成后立即进行。

8.2 除能确认磁痕是由于工件材料局部磁性不均或操作不当造成的外，其他磁痕显示应作为缺陷处理。

8.3 辨认细小磁痕采用2—10倍放大镜进行观察。

8.4 磁痕显示记录用草图示的方式记录，并在工件上标示。

9、 复验

当出现下列情况之一时需复验：

1）检测结束时，用标准试片验证检测灵敏度不符合要求时；

2）发现检测过程中，操作失误过或技术条件改变时；

10、检测效果评定和质量分类

10.1 不允许存在任何裂纹和白点。

10.2 质量分级见下表1。表2。

表1 磁粉检测质量分级

| 等级 | 线性缺陷磁痕 | 圆形缺陷磁痕评定(框尺寸为35mm×100mm) |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ | 不允许 | d≤1.5，且在评定框内不大于1个。 |
| Ⅱ | 不允许 | d≤3.0，且在评定框内不大于2个。 |
| Ⅲ | L≤3.0 | d≤4.5，且在评定框内不大于4个。 |
| Ⅳ | 大于Ⅲ级 |  |
| L表示线性缺陷磁痕长度，mm；d表示圆形缺陷磁痕直径，mm。 |  |  |

10.3 本方案采用Ⅰ级。

11、 综合评级

圆形缺陷评定区内，同时存在多种缺陷时，应进行综合评级。对各类缺陷进行分别评级，区质量级别最低级别为综合评定级别；当各类质量评定级别相同时，则降低一级为综合评定级别。

12、磁粉检测报告

12.1 磁粉检测报告应客观、准确、完整、清晰和及时。

12.2 报告的内容应至少包括以下内容：

1）委托单位；

2）被检工件：名称、规格、材质、编号等状况；

3）检测设备：名称、型号；

4）检测规范：磁化方法及磁化规范，磁粉种类及磁悬液浓度和施加方法，检测灵敏度校验及标准试片；

5）磁痕记录及工件草图（或示意图）；

6）检测结果及质量分级、检测标准名称及验收等级；

7）检测人员和责任人员签字及技术等级；

8）检测日期。

13、后处理

13.1 检测工作结束以后，应及时处理工件及由检测过程产生的废弃物，各种设施及仪器、仪表恢复到初始状态。

13.2 评定发现超标的磁痕时，应在工件相关位置上，标识出清晰的标记，并记录，以便实施打磨等补修措施及另行处理。

附录B 荧光磁悬液

B1  荧光磁悬液（水载液）配方：

YC2磁粉：0.5-2g/L（≥400目）

防锈剂：  1-2g/L

分散剂：  1-2g/L

消泡剂：  1-2g/L

配制方法：首先将乳化剂与消泡剂加入水中搅拌均匀，并按比例加足水，成为水载液。用水载液与磁粉搅匀，然后加入亚硝酸钠。

B2  磁悬液浓度、污染物测试：

B2.1 浓度确定：搅动磁悬液至少30分钟，取搅动液100ml,放入梨形沉淀管中管中，使样品退磁并静置，时间应不少于30分钟。读取沉淀的体积。应为0.1-0.4%。若超出偏差范围，应按照要求增加磁粉或水，从新确定浓度。若能验证有效，其他加速测试的方法可以使用。

B2.2 污染物确定：应至少每周进行一次。取已搅拌的磁悬液100Ml,注入梨形沉淀管中，静置30分钟，检查管中的沉淀物，当上层（污染物）体积超过下层（磁粉）体积30%，或黑光灯下，磁悬液的载体发出明显的荧光时，即可判定磁悬液已经污染。